Питання до курсу "Вибрані розділи неорганічного матеріалознавства"

Тема: Інтерпретація та побудова квазіподвійних фазових діаграм.

Базові поняття:

Фаза

Компонент

Сполука

Конгруентний та інконгруентний характер плавлення

Твердий розчин та його типи

Ступені вільності

Правило фаз Гіббса

Фазова діаграма

Подвійні системи

Основні типи подвійних систем:

Діаграма стану з необмеженою розчинністю

Діаграма стану з евтектичною взаємодією

Діаграма стану з перитектичною взаємодією

Діаграма стану з сполукою, що конгруентно плавиться

Діаграма стану з монотектичною взаємодією

Діаграма стану з синтактичною сполукою

Процеси, що відбуваються у квазіподвійних системах:

Евтектичний

Перитектичний

Евтектоїдний

Перитектоїдний

Монотектичний

Синтектичний

Фазові поля на діаграмах зазначених типів.

Принципи побудови фазових діаграм.

Трикомпонентні системи.

Нанесення фаз на координатний трикутник.

Квазіподвійні та взаємні системи у трьохкомпонентних системах.

- Позначте фазові поля наведеної фазової діаграми, для сполук наведіть формули та розрахуйте масові частки елементів)

- На основі наведених даних побудуйте фазову діаграму системи Ag-Gd: температура плавлення Ag - 962°C, a Gd - 1313°C, у системі утворюються дві інтерметалічні сполуки, що плавляться конгруентно: Ag3Gd і AgGd при 975 і 1100°C, відповіднотa Ag2Gd сполука, шо утворюється по перитектичній реакції: L+Ag3Gd↔Ag2Gd при 830°C. У евтектичних точках вмістGdу атомних відсотках та темератури плавлення: 11% (805°C), 37% (825°C), 77%(790°C).

У трьохкомпонентній системі формуються наступні сполуки: AB, AC2, B2C3, AB7C9, AB2C4, A2B2C7. Позначте їх у концентраційному трикутнику. у яких бінарних системах вони утворюються. Проведіть тріангуляцію системи. Визначте склад тріангуляційних точок. Розрахуйте молярні співвідношення вихідних компонентів при синтезі тернарних сполук із елементарних та бінарних компонентів, а також маси наважок при синтезі загальною масою 3 грами.